ПАСТА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

«UNIPAK»

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Уплотняющая паста фирмы «UNIPAK» представляет собой серое, высоковязкое вещество, состоящее из мыльного продукта с примешанными природными минералами и маслами, регулирующими вязкость. Все входящие в состав компоненты допускаются в качестве присадок в пищевых продуктах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Паста «UNIPAK» применяется вместе с льняными волокнами или уплотняющим льняным шнуром для уплотнения резьбовых соединений в трубопроводных системах для горячей и холодной воды, а также пара под низким давлением. Паста обеспечивает абсолютную герметичность соединения, а также (в отличие, например, от тефлоновой ленты) большую гибкость при регулировке трубных соединений, поскольку при развинчивании их герметичность не нарушается. Применение пасты «UNIPAK» позволяет в будущем легко демонтировать резьбовые элементы оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При сборке резьбовых соединений труб и арматуры с помощью пасты и льняных волокон фирмы «UNIPAK» можно получить соединения, которые остаются герметичными при температуре до +140ºС и давлении 8 бар.

Паста «UNIPAK» не оказывает влияния на качество воды в трубопроводах.

ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Паста «UNIPAK» прошла испытания в Датском технологическом институте,

Институте гигиены в Варшаве, Испытательной лаборатории ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (протокол № С- 1095-00).

Паста имеет Сертификат соответствия № РОСС DK.AH43.A43940.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тщательно очистить резьбу от грязи и металлической стружки.

Льняные волокна намотать на резьбу равномерно и плотно в направлении шага резьбы по всей ее длине. Нанести требуемое количество пасты «UNIPAK» ровным слоем. Спустя короткий промежуток времени можно производить сборку и начинать эксплуатацию трубопровода. Возможный излишек пасты легко удаляется тряпочкой.

УПАКОВКА

Тюбик 65 г/ 24 шт. в коробке / Тюбик 250 г / 48 шт. в коробке /. Пластиковая банка 360 г / 48 шт. в коробке.